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样品名称
	
运动短裤/舒适运动短裙
	
检测类别
	
委托检测

	型号规格
	/
	商标
	哈芙琳

	
委托单位
	名称
	上海博世凯外国语学校

	
	地址
	/
	电话
	/

	相关单位名称
	上海博世凯外国语学校
	样品获取方式
	自送

	
款号/批号/货号
	
M1907002A/W1908002A
	
委托样品数量
	
1份（2条）

	

样品状态/描述
	
无异常/藏青 白色
	
委托样品送到日期
	

2026-08-18

	

检测依据/判定依据
	

GB 31701-2015 GB/T 31888-2015

	检测日期
	2026-08-18
	至
	
	2026-08-21

	



检测结论
	详见检测结果汇总页
	
	


(盖章)



签发日期
	






2026-08-21

	备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。
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样品编号:26W030038-运动短裤
	检 测 结 果 汇 总

	序号
	检测项目名称
	单位
	技术要求
B类
	检测结果
	单项判定

	1
	甲醛含量
(藏青面料)
	mg/kg
	≤75
	未检出
	符合

	2
	甲醛含量
(白色面料)
	mg/kg
	≤75
	未检出
	符合

	3
	可分解致癌芳香胺染料
(藏青面料)
	mg/kg
	禁用
(≤20)
	未检出
	符合

	4
	可分解致癌芳香胺染料
(白色面料)
	mg/kg
	禁用
(≤20)
	未检出
	符合


样品编号:26W030038-舒适运动短裙
	检 测 结 果 汇 总

	序号
	检测项目名称
	单位
	技术要求
B类
	检测结果
	单项判定

	1
	甲醛含量
(面料)
	mg/kg
	≤75
	未检出
	符合

	2
	甲醛含量
(里料)
	mg/kg
	≤75
	未检出
	符合

	3
	可分解致癌芳香胺染料
(面料)
	mg/kg
	禁用
(≤20)
	未检出
	符合

	4
	可分解致癌芳香胺染料
(里料)
	mg/kg
	禁用
(≤20)
	未检出
	符合

	备注：1.甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。     2.可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
3.本机构不对客户提供的信息真实性负责。

	以下空白。
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	检测情况说明

	













样品特征状态
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贴样
	

	其他说明
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